Technické podmínky lepených hranolků pro výrobu dveří

Lepené hranoly :

Typ :    na dveřní zárubeň  -  ze tří lamel

na  dveřní křídlo     -  ze tří lamel

Dřevina : smrk

Technické podmínky:

Rozměr opracovaného hranolku před konečným profilováním

Zárubeň:

60 x 86 x 2000 mm

Dveře:

60 x 120 x 1910 mm

60 x 120 x 2020 mm

Dřevo :                                            EBW podle ČSN 491011, jakost I

Tolerance :                                      - šířka :                         -  0 ;  + 2 mm

- tloušťka :                    - 0 ;  + 1 mm

- délka  :                        - 5 ;  + 5 mm

Odchylka od rovnosti hranolku :    max. 1 mm na 1 bm délky

Řez lamel :                                      radiální, poloradiální, tangenciální

Vlhkost :                                         12 +/- 2%,měřená po stabilizaci  v klimatizovaném skladu

Vzhled hranolu :

Provedení  „A“     -  trojvrstvý opracovaný hranol

-   lepení lamel bez mikrospar.

-  krycí lamela délkově nenastavená,zdravé suky do průměru 25 mm max.3-4                                                   suky na bm délky,vyštíplé a nesrostlé suky v krajích jsou nepřípustné.

-  max. 1 zásmolek  5 x 20 mm nebo 3 x 30 mm na 1 bm.

-  vnitřní lamela délkově nastavena nebo fix

-  též  možno v provedení cink 30+

nepovoluje se :       dřeň, hniloba, zamodrání, plísně, poškození hmyzem, výsušné trhliny

Balení :  jednorázové palety,balík zabalen do folie,2x páskované(zabezpečení proti poškození    hran hranolků  při  páskování).

Označení : na každý balík umístěn štítek s údaji o rozměrech a počtu kusů.