| stavba: | Luže |
| --- | --- |
| práce: | Provedení lité pryskyřičné podlahy, vč. vyrovnávací vrstvy |
| rozsah: | Celoplošná oprava podlahy skladu………………..cca. 2 000 m2 |

Návrh řešení

Litá pryskyřičná podlaha – 2 000 m2:

Příprava podkladu:

Bezprašné frézování, broušení a tryskání povrchu

Vysátí celé plochy

Ošetření dilatačních spár a trhlin:

Vyčištění stávajících dilatačních spár a trhlin

Prořezání a vysátí trhlin

penetrace povrchu pryskyřicí

vyplnění spár a fixace trhlin

Aplikace vyrovnávací samonivelační  stěrky

Penetrace povrchu – spojovací můstek vč. výztužné síťoviny 5 x 5 mm

Vyrovnávací a nosná samonivelační vrstva LINEA 830 SL v tl. do 10 mm

Aplikace lité podlahy - provedení přesypávané stěrky:

penetrace povrchu pryskyřicí s posypem křemičitého písku – spojovací můstek

aplikace nosné pryskyřičné stěrky se zásypem křemičitými písky

vymetení nespojených křemičitých písků

první barevná uzavírací vrstva – odstín šedý

přebroušení a vymetení povrchu

druhá barevná uzavírací vrstva – odstín šedý

Celková tloušťka lité podlahy je cca. 10 - 15 mm.

Protiskluznost povrchu lité podlahy lze provézt dle požadavku objednatele -

doporučujeme zvolit mírně protiskluzný povrch.