Poptávka po dubovém řezivu.

1.řezáno 29 x 85 mm, účetně 26 x 80 mm, délka 1,40 až 3 m, jakost MIX(pokud jde o suky),ale bez běle a středů, čerstvé,sámované. 1 LKW( nebo zkušebně 10 m3.) navrhněte cenu!

2.DUB-kvalita(požadavky) - vše sámováno! Kvalita A: sámováno, 3-4 str. čisté, běl max. 2cm, nesmí být procházející. Nepřípustná je jádrová dřeň. Na horší straně mohou být zdravé suky do průměru 30mm.

Tloušťka:55/51 a 34/32 Účtovaná šířka: 160, 180, 200,220, 240, 260, 280, 300 ……..atd Řezaná šířka: 172, 192, 215, 235, 255, 278, 300 …. = (nadměrek musí být 7%) Šířky: netříděné v jednom paketu. Délka 2 - 4m (délková nadmíra 10cm).

3. Kvalita B:

Tloušťka:55/51 a 34/32

mix kvalita, fixní šířky, 1 balík = 1 délka = 1 šířka. Délky dle kvality A. Fixní šířky: 160mm (172mm), 200mm (215mm), 240mm (255mm), 280mm (300mm) =nadměrek 7 PROCENT Zdravé suky do 70mm povoleny, povolena zdravá běl 2 - 3 cm procházející, středová dřeň max. do délky 50cm

4. Kvalita C:

Tloušťka:55/51 a 34/32

rustik, délky a šířky jako kvalita B, nezdravé suky do 60mm povoleny, zdravé suky do 10cm, běl jako u kv. B. Středová dřeň povolena.

.KVALITA – C: MAX 20 PROCENT DODÁVKY !

Vtloušťky x šířky řezané sušené/účtované délky 22 x 120 20 x 110 1200,1500,1800,2000,2200,2500,3000,3500,4000 (+100nadměrek) 22 x 150 20 x 140 délky 1200-2000mm max do 20% celkového objemu 22 x 180 20 x 170

Nabídněte cenu a množství