Požiadavka na polotovar pre výrobu zváracieho drôtu!

Požiadavka na dodávku drôtu (oceľ „0“) Ø 5,5 mm (6,5 mm), ako aj drôtu pre výrobu zváracieho drôtu (Sv-08G2S / G4Si1 / SG3) ) 5,5 mm (6,5 mm),

Zvážte nasledujúce body:

A: Oceľ "0" Ø 5,5 (6,5) mm

Chemické zloženie, %

| C | SI | MN | S | P | CR | NI | CU | W | TI | AL | V | B | MO | AS | N | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,02 | 0,02 | 0,25 | 0,014 | 0,011 |  | 0,014 | 0,02 |  |  |  |  | 0,0006 |  | 0,003 | 0,005 |  |

Požadované množstvo:podla kapacit dodavatela.

B: Požiadavky:

- rozdiel v dočasnom odpore po celej dĺžke valcovaného drôtu by nemal prekročiť 30 Н / mm2;

- pri výrobe zváracieho drôtu musíte vziať do úvahy aj to, že drôty používame mechanicky očistené od vodného kameňa;

- Cieľom je dosiahnuť hodnoty dočasného odporu drôtu: 0,6 mm - 340 N / mm2; 0,7 mm - 350 N / mm2; 0,8 mm - 360 N / mm2.

Sv-08g2s / G4Si1 / SG3 Ø 5,5 (6,5) hm

Chemické zloženie, %

| C | SI | MN | S | P | CR | NI | CU | B | AS | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,050-0,070 | 0,80-0,90 | 1,80-1,90 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,018 | 0,011 | 0,002 | 0.008 | 0,004 | 0,004 |

Požiadavky :

(rozdiel v dočasnom odpore po celej dĺžke drôtu by nemal prekročiť 30 Н / mm2, pri výrobe zváracieho drôtu je potrebné vziať do úvahy aj to, že používame mechanické čistenie drôtu od meradla; stupne) ťahanie drôtu s priemerom 1,2 - 1,0 - 0,8 mm musí prejsť bez predchádzajúceho žíhania).

Požadované množstvo: 60 ton a viac/mesiac