Your text hereLUBOPLEX CS MU 460

Špeciálne komplexné vysokovýkonné EP plastické mazivo novej generácie pre „šokové aplikácie“

Vlastnosti

LUBOPLEX CS MU 460 je vysoko kvalitné viacúčelové plastické mazivo „novej generácie“ vyrobené na báze komplexného sulfonátu vápenatého a minerálneho oleja s vysokou viskozitou, výbornou oxidačnou stálosťou a nízkou odparovateľnosťou.

LUBOPLEX CS MU 460 vykazuje vynikajúce vlastnosti pracovnej stability, odolnosti proti opotrebovaniu a ochrany pred koróziou, a to aj za prítomnosti slanej vody.

LUBOPLEX CS MU 460 má veľmi malú tendenciu k separácii oleja aj pri vysokom tepelnom zaťažení, vyznačuje sa veľmi vysokou adhéziou k mazanému povrchu a má vysokú odolnosť proti vymývaniu vodou.

Umožňuje predlžovať mazacie intervaly a zároveň redukovať frekvencie servisných zásahov.

„Nová generácia“ mydla komplexného vápenatého sulfonátu umožňuje zachovať vynikajúce výkony LUBOPLEX CS MU 460 aj pri vysokorýchlostných aplikáciách, kde sa požadujú bežne plastické mazivá s polyuretánom alebo lítiovým komplexom.

Použitie

LUBOPLEX CS MU 460 je špeciálne plastické mazivo vyvinuté na mazanie vysoko namáhaných valivých a klzných ložísk a pre šokové aplikácie v priemysle dokonca aj v náročnom prostredí (voda, prach, vysoká teplota).

Odporúča sa aplikovať všade tam, kde plastické mazivo musí spĺňať vysoké požiadavky na adhéziu, ochranu proti korózii, tepelnú a tlakovú zaťažiteľnosť a pracovnú mechanickú stálosť.

Typické aplikácie pre LUBOPLEX CS MU 460 sú najnáročnejšie priemyselné aplikácie (zabezpečenie mazania za prítomnosti vlhkosti, zaťaženia, vysokých teplôt, prachu a pod).

LUBOPLEX CS MU 460 je vhodný na mazanie ložísk v oceliarňach (kontinuálne odlievanie a valcovanie), v papierenskom priemysle, v drevospracujúcom priemysle (lisy pre granulovanie), v baníctve, cementárňach, kameňolomoch a v stavebných zariadeniach.

Typické použitie

LUBOPLEX CS MU 460 je zvlášť vhodný na mazanie lisov pre granulovanie „peliet“ z tvrdeného dreva pri ťažkých podmienkach.

Spôsob aplikácie:

Vďaka dobrej čerpateľnosti LUBOPLEX CS MU 460 je možné nanášať ručne alebo pomocou vhodných mazacích systémov.

Odporúčané je použitie v individuálnych aj v centrálnych mazacích systémoch. Výhodne používajte systém pneumatických čerpadiel.

Pri plnení ložiska je potrebné dodržať predpisy výrobcu ložísk a strojov.

Prednosti plastického maziva:

- Vynikajúca mechanická a tepelná stálosť

- Vynikajúce protioderové a EP vlastnosti

- Dlhá životnosť a odolnosť voči starnutiu

- Dobrá ochrana proti korózii, aj za prítomnosti slanej vody

- Veľmi dobrá odolnosť voči vode

- Ľahko čerpateľné v centrálnych mazacích systémoch

- Neobsahuje olovo alebo iné ťažké kovy, ktoré sa považujú za škodlivé pre zdravie ľudí a životné prostredie

Kompatibilita

Špeciálne plastické mazivo LUBOPLEX CS MU 460 je kompatibilné s mnohými inými typmi mazív. Odporúča sa však vždy, aby sa pred aplikáciou plastického maziva vyčistilo zariadenie od starého maziva (ak je možné naplnenie novým mazivom), alebo sa v priebehu prevádzky mechanizmu pretlačilo systémom a premazali sa trecie a mazacie uzly postačujúcim množstvom nového plastického maziva a v priebehu výmeny sa dôkladne monitoroval systém. Vždy sa vyvarujte kontaminácii tuku prachom a / alebo nečistotami pri aplikácii.

Otázky kompatibility so “starým-pôvodným” plastickým mazivom by mali byť konzultované a adresované vášmu dodávateľovi – distribútorovi výrobcu plastického maziva LUBOCONS CHEMICALS.

Teplotný rozsah použitia:

Od -20°C do +160°C (pri pravidelnom domazávaní krátkodobo až do +180°C).

Klasifikácia:

NLGI 1/2, DIN 51502: KP 1/2 P-20, ISO 6743-9: L-X-BEEB 1/2

Fyzikálno-chemické a úžitkové charakteristiky produktu:

| Typické charakteristiky plastického maziva LUBOPLEX CS MU 460 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fyzikálno-chemická charakteristika | Jednotky | Typická hodnota | Norma |
| Farba / vzhľad / štruktúra | --- | hnedá, homogénna | Vizuálne |
| Spevňovalo | --- | komplexný sulfonát vápenatý | - |
| Základoví olej (druh) | --- | minerálny | - |
| Pracovná penetrácia pri 25 °C | 10-1 mm | 300-320 | ISO 2137 |
| Konzistencia NLGI | stupeň | 1/2 | DIN 51818 |
| Bod skvapnutia | °C | >250 | ISO 2176 |
| Kinematická viskozita základového oleja pri 40 °C | 221 mm2/s 11 | 400-480 | ISO 3104 |
| Odolnosť voči vode, 3 h / 90°C | stupeň | 1-90 | DIN 51807-1 |
| Korozívna skúška SKF EMCOR, (destilovaná voda) | stupeň korózie | 0 / 0 | ISO 11007 |
| Korozívne pôsobenie na meď, 100°C / 24 h | stupeň korózie | 1b | ISO 2160 |
| Skúška na 4GP, zvarové zaťaženie | N | 6000 | ASTM D 2596 |
| Vlastnosti uvedené v tabuľke sú typické hodnoty výrobku a nepredstavujú špecifikáciu. |  |  |  |

Manipulácia a skladovanie

Produkt LUBOPLEX CS MU 460 nepredstavuje zdravotné riziko pri odporúčanom používaní a za dodržiavania osobnej a priemyselnej hygieny. Produkt je potrebné skladovať v uzavretých obaloch, v ktorých je chránený proti prístupu vlhkosti, vody a mechanických nečistôt pri teplote od 0°C do 40°C. Nie je nebezpečné prevážať produkt prostriedkami železničnej a automobilovej dopravy v sudoch alebo iných jednotkových obaloch. LUBOPLEX CS MU 460 v pôvodnom balení môže byť uskladnený najmenej 3 roky od dátumu výroby bez akéhokoľvek poškodenia. Po otvorení balenia musí byť výrobok použitý do 2 rokov (alebo do 3 rokov od dátumu výroby, podľa toho, čo nastane skôr).

Balenie:

Oceľoví sudok 50 kg.

05 - 11 - 2018