**Kvalita řeziva Selection**

**Kvalita B:** povolené jsou zdravé suky do 20mm, nezdravé do 10mm, ne na hranách, (min 1 cm od hrany)

běl povolená do 20% šířky z jedné strany, stojatá,

**není povoleno**: středy, běl ležatá, obliny, praskliny, výsušné trhliny, napadení hmyzem, zárůst kůry, hniloba, plíseň, dub červený, dub cer

**Kvalita C:** povolené jsou zdravé suky do 30mm, nezdravé do 10mm, ne na hranách, (min 1 cm od hrany)

běl povolená do 40% šířky desky z jedné strany,

**není povoleno**: středy, praskliny, výsušné trhliny, napadení hmyzem, zárůst kůry, hniloba, plíseň, dub červený, dub cer,obliny

Řezivo je uloženo na paletě kapováno, prokladky lícují 400/mm konce ošetřeny proti praskání wood-protector

Řezivo ř/ú 230/210 šířka v mm ř/ú 2000/1900 délka v mm ř/ú 30/27 v mm

1 paleta jedna kvalita možnost na kamiónu obě kvality

**Řezivo je uloženo na paletě** řezivo ř.šířky 230 mm 4ks vedle sebe.Počet řad v paletě 20. Řezivo je nad sebou výškově zarovnáno mezi jednotlivýmideskami v jedné řadě musí být mezera, délka palety 200 cm, šířka 110 cm. Prokladky 22x22x1100 mm.

Dále

Kvalita - povoleno zdravé suky (5kusů) do 25mm ve vzdálenosti 25mm od hrany přířezu a zdravá běl na jedné straně v šíři max. 40mm u šíře 230 a 30mm u šíře 200, povoleny nezdravé suky do 5mm v průměru.

**není povoleno**: středy, běl ležatá, obliny, praskliny, výsušné trhliny, napadení hmyzem, zárůst kůry, hniloba, plíseň, dub červený, dub cer

Řezivo ř/ú 230/200 šířka v mm ř/ú 2330/2230 délka v mm ř/ú 30/27 v mm

ř/ú 200/175 ř/ú 233/2230 délka v mm ř/ú 30/27 v mm

jedna paleta jeden rozměr

Řezivo je uloženo na paletě kapováno, prokladky lícují 400/mm konce ošetřeny proti praskání wood-protector