Obvodová stěna nadzemní části bude zateplena tepelným izolantem EPS 70F tl. 200mm. Soklová stěna bude zateplena XPS polystyrénem tl. 150mm. Prosíme o nacenění i v provedení perimetr.

Provedení fasády bude dle ČSN 732901-Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů(ETICS). Minimální teplota při provádění bude +5st.C. Izolační desky se kladou ve vazbě z dola nahoru s max jednou průběžnou (zpravidla vodorovnou) spárou. Lepidlo se nanáší na jednotlivé desky v šířce cca 50mm po obvodu desky, co nejblíže k okraji. A dále v bocháncích o velikosti dlaně uprostřed desky. Bochánky musí být v místě instalovaných hmoždinek. Minimální plocha lepidla na jednotlivých deskách 40% případně dle předpisů výrobce ETICS. Hmoždinky budou skryty zátkami. Pokud bude použita zakládací lišta, vždy půjde o plastovou zakládací lištu. Minimální vrstva lepidla stěrkové vrstvy bude min. 4mm a stěrkováno bude vždy 2x. Po nalepení izolace a ztuhnutí lepidla (tj. optimálně po 3-4 dnech) se provede hmoždinkování desek. Podklad musí být očištěný, zbavený volných částí. Tepelný izolant pěnový polystyren, sokl je proveden extrudovaným polystyrénem (nebo perimetrem). Zateplení soklu bude provedeno v rozsahu viz výkres pohledů. Vzniklé spáry je nutno do 3mm doplnit PUR pěnou, při vyšších mezerách mezi deskami izolantu. Vodorovné prvky procházející ETICS musí být skloněny ven (min 1%).

Zhotovitel provede před zahájením prací tahové zkoušky pro návrh kotevního systému.

Desky izolantu se lepí na sraz, bez lepidla na styčných plochách. Před aplikací armovacích stěrkových vrstev nutno hmoždinky opatřit zátkami a vyrovnávací vrstvou a osadit ztužující ocelové profily. Nejprve se provádí armovací stěrka, do ní od shora ukládat síťovinu s přesahy min. 100mm. Všechny rohy všech otvorů budou diagonálně vyztuženy síťovinou. Styky s klempířskými prvky oddělit trvale pružným PUR tmelem. Síťovina musí být vtlačena do stěrky v celé ploše. Hmoždinky budou opatřeny EPS záslepkou, velikosti terčíku hmoždinky. Na všech výplních otvorů bude z vnější strany použita APU lišta min. v kvalitě 2D s pružným krytím spáry (např. LIKOV LS2 flex).