Technologický postup na nátěr střechy na Valšovkách.

# Omýt již částečně natřenou střechu od barvy (původní i šedé)

# Mechanicky

# Wapkou

# Ředidlem C 6000

# Po omytí se musí nátěr provést max do 14ti dnů

# Provést  základní nátěr epoxydovou barvou 2x.

# Základová barva PROTEC ZP se musí smíchat s tužidlem HL 560 v poměru 5,2:1 (objemově) a max. 30% ředidla Deripox Verdung (modrá plechovka)

# Hustota  barvy musí  být něco mezi řídkým medem a vodou

# Reakce barvy – tvrdnutí, je závislé na teplotě. Obecně se dá říci, že je potřeba připravit si (namíchat  barvu s tužidlem a ředidlem) takové množství barvy, které se zpracuje za 1 hodinu.

# Obě vrstvy barvy by měly být tenké

# Mezi vrstvami musí být min 24hod, aby barva pořádně vytvrdla

# Po základových vrstvách barvy se musí vrchní vrstva barvy provést do týdne

# Pokud bude mezi základovou vrstvou barvy 14 dní, musí se střecha opláchnout wapkou

# Omytí štětců po ukončení práce – ředidlo C 6000, potom voda s mýdlovým roztokem. Štětce musí být pro další nátěr  zcela čisté.

# Vrchní polyuretanová vrstva barvy 2x

# Vrchní barva LACK 30 HS RAL 6032 se musí smíchat s tužidlem HL 401 v poměru 7,2:1 (objemově) a max. 10% ředidla DEROCRYL (zelená plechovka)

# Barva se musí provést ve dvou tenkých vrstvách, spodní vrstva nemusí barevně krýt. Druhá vrstva barvy by se měla provést válečkem.

# Reakce barvy – tvrdnutí, je závislé na teplotě. Obecně se dá říci, že je potřeba připravit si (namíchat  barvu s tužidlem a ředidlem) takové množství barvy, které se zpracuje za 1 hodinu.

# Omytí štětců po ukončení práce – ředidlo C 6000, potom voda s mýdlovým roztokem. Štětce musí být pro další nátěr  zcela čisté.